|  | Siepe Artificiale Ornamentale via Vignolese, 1389 41010 S. Damaso MO - ITALY Tel. 0039/059/469711 r.a. fax 0039/059/468737 e-mail: info@viridium..it www.viridium.it P. IVA 02405810363 |
| --- | --- |

## ERBA SINTETICA

SCHEDA TECNICA

| Specifiche prodotto : |  |
| --- | --- |
| Modello | VIR 400 W |
| Colore | 4 toni |
| Applicazione | Esterni decorativo |
| Lunghezza rotolo | 25 metri |
| Larghezza rotolo | 2 metri |
| Filo |  |
| Composizione | PE + PP |
| Struttura | Ibrido |
| Dtex | 12000 |
| Manto erboso |  |
| Altezza del filo | 40 mm. ( 1 mm. “ W “ shape |
| Passo | 3/8 di pollice |
| Punti per metro quadrato | 14700 ( 100 |
| Resistenza al fuoco | 2 classe ( DIN 51960 - 1975) |
| Resistenza alla trazione | 60 N |
| Supporto |  |
| Supporto primario | 100% Polipropilene stabilizzato UV |
| Supporto secondario | Polipropilene |
| Peso totale ( manto erboso e supporti ) | 2750 g/m2 ( 100g/m2 |